|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLATE (Origin: ThyssenKrupp)** | | | | | | |
|
|
| **Material: SB‐443 UNSNO6625 GR1** | | | | | | |
| **No** | **L (mm)** | **W (mm)** | **THK (mm)** | **QTY** | **Unit Weight (KG )** | **Total Weight (KG )** |
| 1 | 2165 | 2000 | 8 | 1 | 294.4 | 294.4 |
| 2 | 6000 | 2000 | 8 | 4 | 816 | 3264 |
| 3 | 4400 | 2000 | 12 | 1 | 897.6 | 897.6 |
| 4 | 6000 | 2000 | 6 | 1 | 612 | 612 |
| 5 | 6000 | 1300 | 6 | 1 | 397.8 | 397.8 |
| 6 | 3000 | 2000 | 20 | 1 | 1020 | 1020 |
| 7 | 1590 | 590 | 30 | 1 | 239.2 | 239.2 |
| 8 | 1285 | 1000 | 10 | 1 | 109.2 | 109.2 |
| **Total Weight** | | | | | | **6834.3** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TUBE (Origin: Sumitomo)** | | | | | | |
| **Material: SB‐444 UNSNO6625 GR1** | | | | | | |
| **No** | **OD (mm)** | **L(m)** | **THK (mm)** | **QTY** | **Unit Weight (KG )** | **Total Weight (KG )** |
| 1 | 19.05 | 12.38 | 1.65 | 106 | 9.64 | 1041.5 |
| 2 | 19.05 | 13.34 | 1.25 | 520 | 8.02 | 4175.8 |
| **Total Weight** | | | | | | **5217.3** |